| 云南锡业矿冶检测中心有限公司 标准样品目录(金属类) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编 号 | 名 称 | 规 格 | 主元素含量 | 有效期 |
| 1 | GSB04-1331（9801） | 锡 | 200克/条 | Sn (余量） | 2022.11 |
| 2 | GSB04-1331（9802） | 锡 | 200克/条 | Sn (余量） | 2022.11 |
| 3 | BY0502-2 | 锡化学 | 200克/条 | Sn 99.79% | 2022.11 |
| 4 | BYG0501-2 | 锡光谱 | 400克/盒 | 5点10根 |  |
| 5 | （标准锡） | 锡基准 | 490克/条 | Sn 99.95% |  |
| 6 | YTR9201（颗粒） | 纯锡 | 50克/瓶 | Sn 99.95% |  |
| 7 | YTR9202（颗粒） | 纯铋 | 50克/瓶 | Bi 99.99% |  |
| 8 | GSB04-1330 （60A） | 锡铅焊料 | 100克/瓶 | Sn 60.09% | 2022.11 |
| 9 | GSB04-1330 (50B) | 锡铅焊料 | 100克/瓶 | Sn 50.12% |  |
| 10 | YTR-8801（30） | 锡铅焊料 | 100克/瓶 | Sn 30.12% |  |
| 11 | YTR-8802（40） | 锡铅焊料 | 100克/瓶 | Sn 39.84% |  |
| 12 | YTR-8803（50） | 锡铅焊料 | 100克/瓶 | Sn 49.72% |  |
| 13 | YTR-8804（60） | 锡铅焊料 | 100克/瓶 | Sn 59.45% |  |
| 14 | YTR-8805（90） | 锡铅焊料 | 100克/瓶 | Sn 89.81% |  |
| 15 | YTR-8806（4） | 锡铅焊料 | 100克/瓶 | Sn 3.66% |  |
| 16 | YTR-9800 | 四九锡 | 200克/条 | Sn 99.99% |  |
| 17 | YTR-9204 | 金属锡中硫 | 200克/瓶 | S 0.0017% |  |
| 18 | YTR-2001-2 | 焊锡中硫 | 100克/瓶 | S 0.0026% |  |
| 19 | A型（20-40目） | 锡助熔剂 | 200克/瓶 | 0.850-0.425mm |  |
| 20 | GSB04-1829-2005 | 锡直读光谱 | 750克/套 | 5点5锭 | 2019.11 |
| 21 | GSB04-1330-2013 | 锡铅焊料 | 100克/瓶 | Sn 60.09% | 2022.07 |
| 22 | GSB04-3225-2014 | 无铅焊料光谱 | 35mm×40mm | SnAg0.3Cu0.7 | 2029.06 |
| 22 | GSB04-3225-2014 | 无铅焊料光谱 | 35mm×40mm | SnCu0.7 | 2029.06 |
| 业务联系电话: 15925352554 0873-3117548 |  |  |  |  |  |

传真：0873-3114002